Baumix lansează tencuiala decorativă TDB97, pentru decorarea soclului şi a pereţilor exteriori

Indiferent de sezon, tencuiala decorativă reprezintă un element indispensabil pentru sănătatea soclului, a pereţilor exteriori ai clădirilor şi chiar a pereţilor interiori din spaţiile publice. Pentru prelungirea vieţii acestora, specialiştii recomandă o tencuială care să poată face faţă condiţiilor dificile. Tencuiala Baumix TDB97 nu doar asigură sănătatea şi viaţa lungă a integrităţii soclului şi a pereţilor clădirilor, ci şi decorează cu eleganţă faţadele de obicei terne ale acestora.

Recomandată pentru finisajele exterioare ale clădirilor, dar şi pentru pereţii interiori din spaţiile publice, tencuiala decorativă pigmentată Baumix TDB97 este alegerea naturală pentru situaţiile în care faţadele cădirilor sau pereţii exteriori sunt supuşi la condiţii de solicitare intensă, precum traficul intens. Mulţumită tehnologiei MicroPor, ce permite pereţilor să respire, tencuiala oferă o mare permeabilitate la vaporii din interior şi, în acelaşi timp, împiedică pătrunderea apei din exterior. Rezultatul este o încăpere care respiră, sănătoasă, în care infiltraţiile, condensul sau mucegaiul nu vor apărea.

Tencuiala Baumix decorează şi protejează, în acelaşi timp, suprafaţa pe care este aplicată, fiind des folosită pentru finisajele clădirilor, în cadrul sistemului Baumix Thermys de termoizolaţie a faţadelor.

Tencuiala Baumix TDB97 este disponibilă în 4 nuanţe pastel şi nu necesită vopsire suplimentară.

Detalii tehnice:

TDB97

Compoziție: copolimeri acrilici, agregate naturale din marmură şi pigmenţi anorganici cu înaltă rezistenţă  la UV

Densitate în praf: 1,35 g / cm3

Densitate în pastă: 1,66 g / cm3

Apă de prepare: 2 litri apă / 10 kg praf

Timp de uscare superficial: 2 ore

în profunzime: minim 24 de ore

Consum specific la o grosime  de strat  de 1,5 mm: 2 – 2,5 kg/ m²

Conţinut de COV al produsului în stare de utilizare: ≤ 40 g/l (COV limita UE 2010)

Despre Baumix:

Baumix este unul dintre cei mai importanţi producători de materiale de construcţii, prezent pe piaţa din România din 2003. Compania are la ora actuală linii de producție în Ploieşti cu o capacitate de  35.000 tone lunar.

Gamele de produse oferite se adresează segmentului de renovări și lucrări de mici dimensiuni, iar prin intermediul gamei profesionale, Baumix se adresează firmelor specializate şi acoperă zona de finisări interioare şi exterioare, incluzând din acest an şi produse de răşini epoxidice pentru finisarea pardoselilor industriale. Pe lângă aceste soluţii complete, producătorul include în portofoliul său de produse o gamă extinsă de aditivi pentru mortare şi betoane.