Holcim Romania isi extinde portofoliul prin produse dedicate aplicatiilor specifice: cimentul alb Blanco Plus pentru elemente decorative si cimentul special pentru sape, SapaBet

Blanco Plus este un ciment de tip Portland, alb, destinat productiei elementelor din beton aparent, realizarii lucrarilor decorative si mortarelor uscate. Datorita caracteristicilor sale tehnice, poate fi utilizat pentru producerea de elemente din beton armat precum stalpi, grinzi, pereti, placi, centuri sau parapeti, prefabricate, inclusiv din beton colorat, betoane arhitecturale, elemente ornamentale, mortare, mortare uscate, adezivi, insa si pentru lucrari de reparatii.

Gradul de alb de peste 85% asigura o ambianta placuta si surprinzatoare prin elemente de un alb luminos. Cu ajutorul pigmentilor pot fi obtinute culori vii intr-o paleta variata, inclusiv nuante pastelate.

Betoanele realizate cu Blanco Plus au durabilitate ridicata, rezistente initiale si finale mari, si rezistenta ridicata fata de procesul natural de inghet-dezghet.

Caracteristicile produsului:

- Componente si compozitie [% de masa]:

- Clincher (K): 95-100

- Componente auxiliare minore: 0-5

- Timp initial de priza [min.]: min. 45

- Stabilitate (expansiune) [mm.]: max. 40

- Rezistenta la compresiune: initiala [MPa]: min. 30

- Rezistenta la compresiune: standard [Mpa]: min. 52,5

- Pierdere la calcinare [%]: max. 5

- Reziduu insolubil [%]: max. 5

- Continut de sulfati (sub forma de So3) [%]: max 4

SapaBet  este un ciment creat special pentru prepararea mortarelor de sapa uzuala sau de uzura, cu sau fara incalzire in pardoseala, insa si a mortarelor utilizate la pozarea produselor prefabricate mici, precum pavele, dale sau tuburi.

SapaBet a fost dezvoltat cu ajutorul echipei locale de specialisti Holcim Romania si adaptat necesitatilor constructorilor locali. Finetea macinarii face ca sapa preparata sa fie usor de intins, nivelat si finisat, reducand timpul de punere in opera. Produsul final prezinta risc redus de fisurare, contribuind astfel la obtinerea unor lucrari de calitate.

Caracteristicile produsului:

- Componente si compozitie [% de masa]:

- Clincher (K): min. 45

- Aditivi: max. 1

- Timp initial de priza [min.]: min. 60

- Stabilitate (expansiune) [mm.]: max. 3

- Rezistenta la compresiune: initiala [MPa]: min. 10

- Rezistenta la compresiune: standard [Mpa]: min. 22,5

- Continut de sulfati (sub forma de So3) [%]: max 3,5

- Retinere de apa [% de masa]: min. 75

„Extindem in continuare portofoliul de produse pentru a raspunde nevoilor exprimate de constructorii locali si de partenerii nostri. Prin intermediul Blanco Plus completam astfel gama de cimenturi la sac, in care avem tot din acest an si nou lansatul Structo Plus, iar prin SapaBet ne adresam nevoilor de la nivelul amenajarilor si renovarilor, zona unde am identificat lipsa unui produs dedicat”, a declarat Bogdan Dobre, Director Comercial Holcim Romania.

Despre Holcim Romania

Holcim (Romania) S.A., care activeaza de peste 20 de ani in sectorul materialelor de constructii din Romania, detine 2 fabrici de ciment in Campulung si Alesd, o statie de macinare si un terminal de ciment la Turda, 14 statii ecologice de betoane, 3 statii de agregate, 2 statii de lianti speciali si un terminal de ciment in Bucuresti. Holcim are aproximativ 800 angajati in Romania. Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati website-ul companiei la si pagina de Facebook.

Holcim Romania este membra a grupului LafargeHolcim, care s-a nascut in urma fuziunii intre egali dintre Lafarge si Holcim in 2015. Avand peste 180 de ani de experienta combinata, Grupul rezultat in urma fuziunii isi propune sa intre intr-o noua era de tehnologii si inovatii de varf in industria materialelor de constructii, pentru a face fata provocarilor secolului 21.